### Цепи приводные роликовые

Цепи приводные роликовые предназначены для силовых механических передач разнообразных машин и механизмов. Из всех приводных цепей получили наибольшее распространение.
Существует три основных стандарта, регламентирующих параметры приводных роликовых цепей – ГОСТ 13568-97, принятый в России; ISO/R 606, британский стандарт, принятый в европейских странах, и ANSI B29.1М, принятый в США. Цепи данного вида могут быть изготовлены разборными, с прямым и изогнутым контуром пластин, а также с различными видами антикоррозионных покрытий. Размеры роликовых цепей имеют полные аналоги среди цепей американского и британского стандартов.

перейти в раздел Техподдержка

Нормативные документы:
ГОСТ 13568-97 Цепи приводные роликовые и втулочные.
Международные стандарты: ISO/R 606, ANSI B29.1М.

### Цепи приводные роликовые однорядные ГОСТ 13568-97 (ПР)

| Наименование приводной роликовой цепи ПР | Обозначение цепи | Шаг цепи | Диаметр ролика цепи | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика цепи | Длина валика цепи | Ширина внутренней пластины | Разрушающая нагрузка цепи | Вес одного метра цепи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ISO 606 | ANSI B29.1M | P | d1 | b1 | d2 | Lc | h2 |  | g |
|  |  |  | мм | кН/кгс | кг/м |
| ПР-8-4,6 | 05B-1 | - | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 12 | 7,5 | 4,6/460 | 0,20 |
| ПР-9,525-9,1 | 06B-1 | - | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 17 | 8,5 | 9,1/910 | 0,45 |
| ПР-12,7-10-1 | 82 | - | 12,7 | 7,75 | 2,4 | 3,66 | 10,5 | 10 | 10,0/1000 | 0,30 |
| ПР-12,7-9 | 81 | - | 12,7 | 7,75 | 3,3 | 3,66 | 12 | 10 | 9,0/900 | 0,35 |
| ПР-12,7-18,2-1 | - | - | 12,7 | 8,51 | 5,4 | 4,45 | 19 | 11,8 | 18,2/1820 | 0,65 |
| ПР-12,7-18,2 | 08B-1 | - | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 21 | 11,8 | 18,2/1820 | 0,75 |
| ПР-15,875-23-1 | - | - | 15,875 | 10,16 | 6,48 | 5,08 | 20 | 14,8 | 23,0/2300 | 0,80 |
| ПР-15,875-23 | 10B-1 | - | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 23,0/2300 | 1,00 |
| ПР-19,05-31,8 | 12A-1 | 60 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 33 | 18,2 | 31,8/3180 | 1,90 |
| ПР-25,4-60 | 16A-1 | 80 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,2 | 60,0/6000 | 2,60 |
| ПР-31,75-89 | 20A-1 | 100 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 46 | 30,2 | 89,0/8900 | 3,80 |
| ПР-38,1-127 | 24A-1 | 120 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 58 | 36,2 | 127,0/12700 | 5,50 |
| ПР-44,45-172,4 | 28A-1 | 140 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 62 | 42,4 | 172,4/17240 | 7,50 |
| ПР-50,8-227 | 32A-1 | 160 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 72 | 48,3 | 227,0/22700 | 9,70 |
| ПР-63,5-354 | 40A-1 | 200 | 63,5 | 39,68 | 38,1 | 19,84 | 89 | 60,4 | 354,0/35400 | 16,00 |
| ПР-103,2-650 | - | - | 103,2 | 46 | 49 | 24 | 124 | 65 | 650,0/65000 | 28,50 |

Пример условного обозначения цепи: ПР-12,7-18,2-1
ПР - приводная роликовая    ГОСТ 13568-97 
12,7 - шаг цепи в мм 
18,2 - разрушающая нагрузка в кН 
1 - исполнение цепи

Пример условного обозначения комплектующих изделий: 
СПР12,7-18,2-1 - звено соединительное к цепи 
ППР12,7-18,2-1 - звено переходное к цепи 
П2ПР12,7-18,2-1 - звено двойное переходное к цепи

в начало страницы

### Цепи приводные роликовые двухрядные ГОСТ 13568-97 (2ПР)

| Наименование приводной роликовой цепи 2ПР | Обозначение цепи | Шаг цепи | Диаметр ролика цепи | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика цепи | Длина валика цепи | Ширина внутренней пластины | Разрушающая нагрузка цепи | Вес одного метра цепи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ISO 606 | ANSI B29.1M | P | d1 | b1 | d2 | Lc | h2 |  | g |
|  |  |  | мм | кН/кгс | кг/м |
| 2ПР-12,7-31,8 | 08B-2 | - | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 35,0 | 11,8 | 31,8/3180 | 1,40 |
| 2ПР-15,875-45,4 | 10B-2 | - | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 41,0 | 14,8 | 45,4/4540 | 1,90 |
| 2ПР-19,05-64 | 12A-2 | 60-2 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 53,4 | 18,2 | 64,0/6400 | 2,30 |
| 2ПР-25,4-114 | 16A-2 | 80-2 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 68,0 | 24,2 | 114,0/11400 | 2,90 |
| 2ПР-31,75-177 | 20A-2 | 100-2 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 82,0 | 30,2 | 177,0/17700 | 3,10 |
| 2ПР-38,1-254 | 24A-2 | 120-2 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 104,0 | 36,2 | 254,0/25400 | 5,00 |
| 2ПР-44,45-344 | 28A-2 | 140-2 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 110,0 | 48,87 | 14,40 | 7,30 |
| 2ПР-50,8-453,6 | 32A-2 | 160-2 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 130,0 | 48,3 | 453,6/45360 | 11,00 |

Пример условного обозначения цепи: 2ПР-31,75-177
2 - рядность цепи   ГОСТ 13568-97 
ПР - приводная роликовая 
31,75 - шаг цепи в мм 
177 - разрушающая нагрузка в кН

Пример условного обозначения комплектующих изделий: 
С - 2ПР - 31,75-177 - звено соединительное к цепи 
П - 2ПР - 31,75-177  - звено переходное к цепи 
П2 - 2ПР - 31,75-177- звено двойное переходное к цепи

в начало страницы

### Цепи приводные роликовые трехрядные ГОСТ 13568-97 (3ПР)

| Наименование приводной роликовой цепи 3ПР | Обозначение цепи | Шаг цепи | Диаметр ролика цепи | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика цепи | Длина валика цепи | Ширина внутренней пластины | Разрушающая нагрузка цепи | Вес одного метра цепи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ISO 606 | ANSI B29.1M | P | d1 | b1 | d2 | Lc | h2 |  | g |
|  |  |  | мм | кН/кгс | кг/м |
| 3ПР-12,7-45,4 | 08B-3 | - | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 50,0 | 11,8 | 45,4/4540 | 2,00 |
| 3ПР-15,875-68,1 | 10B-3 | - | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 57,0 | 14,8 | 68,1/6810 | 2,80 |
| 3ПР-19,05-96 | 12A-3 | 60-3 | 19,050 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 76,2 | 18,2 | 96,0/9600 | 4,30 |
| 3ПР-25,4-171 | 16A-3 | 80-3 | 25,400 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 98,0 | 24,2 | 171,0/17100 | 7,50 |
| 3ПР-31,75-265,5 | 20A-3 | 100-3 | 31,750 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 120,0 | 30,2 | 265,5/26550 | 11,00 |
| 3ПР-38,1-381 | 24A-3 | 120-3 | 38,100 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 150,0 | 36,2 | 381,0/38100 | 16,50 |
| 3ПР-44,45-517,2 | 28A-3 | 140-3 | 44,450 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 160,0 | 42,4 | 517,2/51720 | 21,70 |
| 3ПР-50,8-680,4 | 32A-3 | 160-3 | 50,800 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 190,0 | 48,3 | 680,4/68040 | 28,30 |

Пример условного обозначения цепи: 3ПР-38,1-381
3 - рядность цепи ГОСТ 13568-97 
ПР - приводная роликовая   
38,1 - шаг цепи в мм 
381 - разрушающая нагрузка в кН

Пример условного обозначения комплектующих изделий: 
С- 3ПР - 38,1 - 381 - звено соединительное к цепи 
П - 3ПР - 38,1 - 381 - звено переходное к цепи 
П2 - 3ПР - 38,1 - 381 - звено двойное переходное к цепи

в начало страницы

### Цепи приводные роликовые четырехрядные ГОСТ 13568-97 (4ПР)

| Наименование приводной роликовой цепи 4ПР | Обозначение цепи | Шаг цепи | Диаметр ролика цепи | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика цепи | Длина валика цепи | Ширина внутренней пластины | Разрушающая нагрузка цепи | Вес одного метра цепи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ISO 606 | ANSI B29.1M | P | d1 | b1 | d2 | Lc | h2 |  | g |
|  |  |  | мм | кН/кгс | кг/м |
| 4ПР-19,05-128 | 12A-4 | 60-4 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 101,9 | 18,2 | 128/12800 | 5,75 |
| 4ПР-19,05-155* | - | - | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 101,9 | 18,2 | 155/15500 | 6,80 |
| 4ПР-25,4-228 | 16A-4 | 80-4 | 25,40 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 129,9 | 24,2 | 228/22800 | 10,90 |
| 4ПР-31,75-355 | 20A-4 | 100-4 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 157,5 | 30,2 | 355/35500 | 14,70 |
| 4ПР-38,1-508 | 24A-4 | 120-4 | 38,10 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 197,1 | 36,2 | 508/50800 | 22,00 |
| 4ПР-50,8-900 | 32A-4 | 160-4 | 50,80 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 252,3 | 48,3 | 900/90000 | 38,00 |

Пример условного обозначения цепи: 4ПР-50,8-900
4 - рядность цепи ГОСТ 13568-97 
ПР - приводная роликовая   
50,8 - шаг цепи в мм 
900 - разрушающая нагрузка в кН

Пример условного обозначения комплектующих изделий: 
С- 4ПР - 50,8 - 900 - звено соединительное к цепи 
П- 4ПР - 50,8 - 900- звено переходное к цепи 
П2- 4ПР - 50,8 - 900- звено двойное переходное к цепи

в начало страницы

### Цепи приводные роликовые с изогнутыми пластинами ГОСТ 13568-97 (ПРИ)

Для увеличения износостойкости изготавливают цепи с изогнутыми пластинами. В приводной роликовой цепи с изогнутыми пластинами может быть только нечетное количество звеньев.

| Наименование приводной роликовой цепи с изогнутыми звеньями (ПРИ) | Шаг цепи | Диаметр ролика цепи | Ширина между пластинами | Диаметр валика цепи | Длина валика цепи | Ширина пластины цепи | b max | Разрушающая нагрузка на цепь | Вес 1 метра цепи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | d1 | b1 | d2 | Lc | h2 | мм | Q min | q |
|  | мм |  | кН/кгс | кг/м |
| ПРИ-78,1-360 | 78,1 | 33,3 | 38,10 | 17,15 | 102 | 45,5 | 51,0 | 360/36000 | 14,5 |
| ПРИ-78,1-400 | 78,1 | 40 | 38,10 | 19 | 102 | 56 | 51,0 | 400/40000 | 19,8 |
| ПРИ-103,2-650 | 103,2 | 46 | 49,00 | 24 | 135 | 60 | 73,0 | 650/65000 | 28,8 |
| ПРИ-140-1200 | 140 | 65 | 80,00 | 36 | 182 | 90 | 94,0 | 1200/120000 | 63 |

Пример условного обозначения цепи: ПРИ-103,2-650
ПРИ- приводная роликовая с изогнутыми пластинами 
103,2 - шаг цепи в мм 
650 - разрушающая нагрузка в КН

в начало страницы

### Цепи приводные роликовые длиннозвенные ГОСТ 13568-75 (ПРД)

Приводные роликовые длиннозвенные цепи предназначены для использования в передачах с большими межосевыми расстояниями и в передачах с низкой окружной скоростью и звездочками большого диаметра. Длиннозвенные цепи конструируются на базе приводных роликовых цепей ПР с увеличенным вдвое шагом. Рабочая нагрузка цепей данного типа ниже, чем у обычных роликовых цепей такого же шага.

| Наименование приводной роликовой цепи ПРД | Обозначение цепи | Шаг цепи | Диаметр ролика цепи | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика цепи | Длина валика цепи | Ширина внутренней пластины | Разрушающая нагрузка цепи | Вес одного метра цепи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ISO 606 | ANSI B29.1M | P | d1 | b1 | d2 | Lc | h2 |  | g |
|  |  |  | мм | кН/кгс | кг/м |
| ПРД-31,75-2300 | 210В | - | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 23,0/2300 | 0,6 |
| ПРД-38-3000 | - | - | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 30,0/3000 | 1,87 |
| ПРД-38-4000 | - | - | 38,00 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47,0 | 21,3 | 40,0/4000 | 2,1 |
| ПРД-50,8-6000 | 216А | 2080 | 50,80 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39,0 | 24,2 | 60,0/6000 | 1,9 |
| ПРД-63,5-8900 | 220А | 2100 | 63,50 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 46,0 | 30,2 | 89,0/8900 | 2,6 |
| ПРД-76,2-12700 | 224А | 2120 | 76,20 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 57,0 | 36,2 | 127,0/12700 | 3,8 |

Пример условного обозначения цепи: ПРД-38-4000
ГОСТ 13568-75 
ПРД -  приводная роликовая длиннозвенная 
38,0 - шаг цепи в мм 
4000 - разрушающая нагрузка (Н)

Примеры условного обозначения комплектующих изделий: 
СПРД38,0-4000- звено соединительное к цепи 
ППРД38,1-4000- звено переходное к цепи